NAFAB Foams								EPS-Schäume

Produktinformation

Produkt: 			EPS-Modellschaum MB20 B1 weiß

Produktbeschreibung: 	MB 20-Modellschaum wurde speziell für die Fertigung von Modellen entwickelt, bei deren Fertigung Wert auf gute Bearbeitungseigenschaften gelegt wird.

MB 20-Modellschaum ist ein feinperliger, hoch verschweißter, leichter Polystyrol-Hartschaum mit  guter Eindruckhärte und ausgeprägt guten Bearbeitungseigenschaften – Fräsen, Schneiden, Sägen – ohne Regenerat Zusätze, flammhemmend ausgestattet - entspricht DIN 4102 B1 = schwer entflammbar, zertifiziert und fremdüberwacht.

Die Ablagereungszeit beträgt mind. 8 Wochen.

Seine gleichmäßige Feinkörnigkeit macht bei jeder Art der Bearbeitung eine

Nacharbeiten im Normalfall überflüssig, was zum einen Arbeitskosten mindert und sich zum anderen zu einem optisch ansprechenden Oberflächenbild überträgt. Weiterhin sind seine ausgezeichnete Kantenstabilität/Kantenschärfe und Stegfestigkeit hervorzuheben.

MB 20-Modellschaum findet speziell im Messe- und Kulissenbau sowie für Prototypen seit seiner Einführung erfolgreich seine Anwendung

Technische Daten:

Abmessungen: 			Plattenlänge: 2000 oder 4000 mm

Plattenbreite: 1000 oder 1250 mm

Plattenstärke 10 – 500 mm

(andere Abmessungen nach Abstimmung)

Toleranzen:			Plattenlänge und –breite:		 -0/+20 mm

Plattenstärke:wahlweise 		1 oder 2 % Schwindmaßzugabe

Rohdichte: 			19 kg +/- 1 kg (DIN 53420)

Parallelitätsabweichung: 	max. 1 mm (!!) (Werksnorm)

Plantoleranz:			max. 0,1 % (bei 2 m-Längen)

max. 0,2 % (bei 4 m-Längen) (Werksnorm)

Norm		 Einheit		 Wert

Druckspannung

bei 10 % Stauchung: 		EN 826	 	kPa 		>100

Scherfestigkeit: 			EN 12090 	kPa 		  85 – 150

Zugfestigkeit: 			EN 1607 	kPa 		200 – 270

Biegefestigkeit 			EN 12089 	kPa 		> 180

Wärmeformbeständigkeit:	DIN 53424 	°C 		  80 – 85

Brandverhalten			DIN 4102 / B1 (schwer entflammbar)

Abfallschlüssel			170604 gem. europ. Abfallkatalog (EAK), sortenrein, thermisch verwertbar

Diese Produktinformation soll und kann nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte,

ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.			    04/2016